附件

建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位

| 序号 | 产品名称 | 产品质量检验执行标准 | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗骨料 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 | 1.市政工程路基垫层、基层、回填； 2.建筑工程地基回填; 3.道路工程路基垫层、基层、回填。 |
| 2 | 细骨料 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 | 1.市政工程路基垫层、基层、回填； 2.建筑工程地基回填; 3.道路工程路基垫层、基层、回填。 |
| 3 | 混凝土小型空心砌块 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862 | 1.建筑工程建筑围墙、非承重墙体、基础砖胎膜等; 2.市政工程基础砖胎膜、护坡、景观围护等。 |
| 4 | 道路用无机结合料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51 | 1.城市次干路（二级和二级以下公路）基层、底基层； 2.城市主干路（高速和一级公路）底基层； 3.用于墩、台、挡土墙结构回填材料； 4.地基回填。 |
| 5 | 标准砖 | 《蒸压灰砂砖》GB/T 11945 《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505 | 1.道路雨水口、检查井溜槽砌筑、房建隔墙砌筑、围墙工程等附属工程； 2.±0以下填充、砌筑和装饰非承重墙体。 |
| 6 | 路面砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 《烧结路面砖》GB/T 26001 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400 | 小区道路、人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 7 | 透水砖 | 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993 | 小区道路中人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位，绿化小区的围护部位。 |
| 8 | 植草砖 | 《植草砖》NY/T 1253 | 小区道路、景观道路（绿道）、广场、停车场等市政工程的路面部位，绿化小区、绿化护坡的围护部位，河岸及湖岸的护砌部位等。 |
| 9 | 步道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 | 人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 10 | 路缘石 | 《混凝土路缘石》JC/T 899 | 机动车道、人行道、自行车道、立交、铁路、地铁、广场、小区道路等工程。 |
| 11 | 盲道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 《触感引道路面砖》NY/T 670 | 1.人行天桥、人行地道的入口、城市公共绿地内的无障碍设施等部位； 2.建筑入口、服务台、楼梯、无障碍电梯、无障碍厕所、公交车站、铁路客运站、轨道交通车站的站台等部位。 |
| 12 | 冗余土 | 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79 《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T 82 《园林绿化种植土壤》DB11/T 864 | 1.市政工程路基垫层、基层、回填； 2.建筑工程地基回填; 3.道路工程路基垫层、基层、回填； 4.堆山造景等。 |